| ICS | 61.020；59.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | Y 76；W 63 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—XXXX

学生校服质量评价技术规范

Technology specification for the evaluation of school uniforms of students

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院、南京市教育技术装备中心、江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司、江苏派逊服饰有限公司、江苏飒美特服饰有限公司、江苏兰诗服饰有限公司、江苏圣澜服饰创意有限公司、江苏红动服饰有限公司、红豆集团无锡红豆童装有限公司、海澜之家集团股份有限公司、江苏大卫卢克教育科技有限公司、南通市盛首宇纺织科技有限公司、无锡诚品拉链科技有限公司。

本文件主要起草人：苏为、张峰、张彤、张兰芳、戴婕、徐亚军、王静、徐龙、吴明静、徐雨晨、姚军、周宏江、卞芹、赵海亮、潘朝俊、张先跃。

学生校服质量评价技术规范

范围

本文件规定了学生校服的号型、评价体系、评价指标要求、试验方法、评价规则和标志。

本文件适用于幼儿园、小学、初中、高中学生在学校日常统一穿着的服装（以下简称产品）的质量评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 251 纺织品  色牢度试验  评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335 服装号型（所有部分）

GB/T 3921—2008 纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列

GB/T 11047—2008 纺织品  织物勾丝性能评定  钉锤法

GB/T 21196.2 纺织品  马丁代尔法织物耐磨性的测定  第2部分：试样破损的测定

GB/T 31127—2014 纺织品  色牢度试验  拼接互染色牢度

GB/T 31888 中小学生校服

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

学生校服 school uniforms of students

幼儿园、小学、初中、高中学生在学校日常统一穿着的服装，穿着时形成学校的着装标志。

[来源：GB/T 31888—2015，3.1，有修改]

号型

学生校服号型的设置应按GB/T 1335或GB/T 6411规定执行，超出标准范围的号型按标准规定的分档值数值扩展。

评价体系

评价体系按照指标维度建立，通过建立指标分类、明确指标水平，达到划分等级的评价目的。

评价指标分类

基础指标：GB/T 31888《中小学生校服》所有考核指标。

分级指标：体现产品质量分级的指标，包括：耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐磨性能、洗液沾色、拼接互染色牢度、勾丝（针织类）。

功能指标：产品明示的、具有除一般纺织品穿用需求外的功能性指标，包括：透湿性能、防风性能、防水性能、防油性能、防污性能、吸湿速干性能、抗静电性能、防紫外线性能等。

评价等级划分

通过对评价指标的等级确定和指标限值的方式来分级体现产品质量。按照指标的符合程度，将评价等级划分为A+级、A级、B级3个等级，见表1。

A+级为先进水平，A级为平均水平，B级为基础水平。

评价等级划分

| 评价等级 | A+级（先进水平） | A级（平均水平） | B级（基础水平） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础指标 |  |  |  |
| 分级指标 |  |  | - |
| 功能指标 | 以产品明示信息为准 |  |  |

评价指标要求

基础指标要求

应符合GB/T 31888规定。

分级指标要求

各级指标应符合表2规定。

分级指标要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A+级 | A级 |
| 耐水色牢度/级 ≥ | 4-5 | 4 |
| 耐皂洗色牢度/级 ≥ | 4-5 | 4 |
| 耐干摩擦色牢度/级 ≥ | 4-5 | 4 |
| 耐磨性能/次 ≥ | 25 000 | 20 000 |
| 洗液沾色程度/级 ≥ | 4 | 3-4 |
| 拼接互染色牢度/级 ≥ | 4-5 | 4 |
| 勾丝（针织类）/级 ≥ | 3-4 | 3 |

功能指标要求

产品若明示具有某项功能，其对应的功能指标应不低于相应国家或行业标准规定。

试验方法

基础指标的测定按GB/T 31888执行。

耐磨性能的测定按GB/T 21196.2执行。

洗液沾色程度的测定按照GB/T 3921—2008的试验条件A（1）进行备样和洗涤，然后将过滤去除杂质的残余皂液倒入比色管（直径25 mm）中，以未经洗涤且与试验温度相同的皂液为参照样，在D65标准光源下，以白色纸板为背景，用评定沾色用灰色样卡GB/T 251评定洗液沾色程度，评级需在15 min内完成。

拼接互染色牢度的测定按GB/T 31127—2014中的方法A规定执行、对于试样尺寸达不到（100±2）mm×（40±2）mm要求的面料或加牙产品，可按照实际试样的最大尺寸剪取，再将两块试样沿短边缘合成组合试样。

勾丝性能的测定按GB/T 11047—2008执行。

功能指标的测定按相应标准执行。

评价规则

产品满足6.1的要求，为B级产品，即“基础水平”产品。

产品同时满足6.1的要求和表2中A级的指标要求，为A级产品，即“平均水平”产品。

产品同时满足6.1的要求和表2中A+级的指标要求，为A+级产品，即“先进水平”产品。

产品若明示具有功能性，同时应满足相应国家标准或行业标准要求，否则不能评级。

标志

- 每个包装单元应附使用说明，使用说明应符合GB/T 31888的要求，并且包含下列内容：

a）	本标准编号、评价等级；

b） 产品若明示具有功能性，应标注其具体指标及测试方法，或符合的相应标准。

参考文献

[1]GB/T 21294—2014 服装理化性能的检验方法

[2]GB/T 21295—2014 服装理化性能的技术要求

[3]GB/T 29869—2013针织专业运动服装通用技术要求