| ICS | 93.080.20 |
| --- | --- |
| CCS | Q20 Q10/29 |

32

江苏省地方标准

DBXX/TXXXX—2023

固化粉煤灰应用技术规程

Technical specification for application of solidified fly ash

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料	2

4.1 原材料的技术指标	2

4.2 固化粉煤灰的技术指标	2

5 设计	4

5.1 固化粉煤灰设计	4

5.2 验算	5

5.3 配合比	5

6 施工	6

6.1 施工准备	6

6.2 施工流程	6

6.3 配料计量	7

6.4 拌合及运输	8

6.5 成型	8

6.6 养护	8

7 质量验收	9

附录A （规范性） 固化粉煤灰无侧限抗压强度试验方法	11

前言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DGJ32/TJ 147-2013《固化粉煤灰应用技术规程》，与DGJ32/TJ 147-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

――新增了原材料粉煤灰“SO3含量、游离CaO含量”技术指标；

――删除了固化剂“无侧限抗压强度和抗剪性能”技术指标，增加了“CaO含量和Cl-含量”作为固化剂的技术指标；

――新增了早强剂的技术指标；

――新增了固化粉煤灰技术指标中的新配合比及对应技术指标；

――新增了“地下配套管线工程沟槽、桥台背、箱涵背、管涵两侧、挡土墙背、检查井、水池等构筑物周围的回填”的相关要求；

――新增加、修订了部分术语。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本规程起草单位：江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司、镇江市城市干道工程建设办公室、镇江市建设工程质量检测中心有限公司、镇江市建科建设科技有限公司。

本规程主要起草人：陆小军、李少龙、蒙海宁、凌和平、富莹、许渊、周海斌、金青、敖林、刘元、魏泽生、黄俊、韦平云、伊立。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

――2009年4月2日首次发布为JG/T 031-2009；

――2013年4月25日第一次修订为DGJ32/TJ 147-2013；

――本次为第二次修订。

固化粉煤灰应用技术规程

范围

本标准规定了固化粉煤灰应用技术的基本规定、材料、设计、施工、验收和维护等内容。

本规程适用于江苏省行政区域内建筑和市政工程中固化粉煤灰的设计、施工及验收。其它工程可参照本规程使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50123 土工试验方法标准

GB 50268 给排水管道工程施工及验收规范

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 176 水泥化学分析方法

GB/T 1345 水泥细度检验方法筛析法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

CJJ 1 城镇道路工程施工与质量验收规范

JGJ 63 混凝土用水标准

JTG D30 公路路基设计规范

JTG E51 公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTG 3430 公路土工试验规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 粉煤灰 fly ash

粉煤灰指从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，是燃煤电厂排出的主要固体废物，包含新排放或陈年堆积的粉煤灰。

    - 固化剂 solidifying agent

由活化剂、调凝剂、激发剂等材料复合而成。

    - 固化粉煤灰 solidified fly ash

由粉煤灰，固化剂，水充分混合成型后获得的具有水化强度的新型建筑材料。

    - CBR值 california bearing ratio

CBR是一种评定基层材料承载能力的试验方法。承载能力以材料抵抗局部荷载压入变形的能力表征，并采用高质量标准碎石的承载能力为标准，以相对值的百分数表示CBR值。

    - 软化系数 softening coefficient

软化系数是表征材料吸水前后机械强度变化的物理量。指材料饱含水后的无侧限抗压强度与干燥时的无侧限抗压强度之比，是评价材料耐水性的一项重要参数。

材料

原材料的技术指标

粉煤灰的技术指标应符合表1的规定。

表1  粉煤灰的技术指标

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| SiO2+Al2O3含量（%） | ≥75.0 | GB/T 176 |
| SO3含量（%） | ≤3.0 |  |
| 游离CaO含量（%） | ≤1.0 |  |
| 烧失量（%） | ≤10.0 |  |
| 0.9mm筛余细度（%） | ≤15.0 | GB/T 1345 |

固化剂的技术指标应符合表2的规定。

表2  固化剂的技术指标

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 粉末状固体 | 目测 |
| 体积密度（kg/m3） | 900～1000 | GB/T 8077 |
| 含水率（%） | ≤1.0 |  |
| 0.9mm筛余细度（%） | ≤10.0 | GB/T 1345 |
| CaO含量（%） | ≥15.0 | GB/T 176 |
| Cl-含量（%） | ≤0.06 |  |

拌合用水的技术指标应符合现行行业标准JGJ 63《混凝土用水标准》的规定。

早强剂的技术指标应符合现行国家标准GB 8076《混凝土外加剂》的规定。

固化粉煤灰的技术指标

固化粉煤灰的主要技术指标应参考表3：

表3 固化粉煤灰的最佳含水量、最大干密度和软化系数技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最佳含水量（%） | 振捣成型 |  | 40～45 | GB/T 50123或 JTG 3430 |
|  | 碾压成型 |  | 25～28 |  |
| 最大干密度（kg/m3） | 振捣成型 |  | 1003～1078 |  |
|  | 碾压成型 |  | 1100～1216 |  |
| 软化系数 |  | ≥0.8 | 附录A |
| 无侧限抗压强度 |  | 参照本标准3.2.2 |  |
| CBR |  | 参照本标准3.2.3 | JTG 3430 |
| 抗剪性能 |  | 参照本标准3.2.4 |  |

不同配合比、不同龄期和采用不同方法成型的固化粉煤灰的无侧限抗压强度宜参考表4和表5。

表4 碾压（压实）成型的固化粉煤灰强度参考值

| 配合比 |  |  | 无侧限抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化剂（kg） | 粉煤灰（kg） | 水（kg） | 7d | 28d |
| 5 | 100 | 27 | ≥0.40 | ≥0.55 |
| 6 | 100 | 27 | ≥0.50 | ≥0.85 |
| 7 | 100 | 28 | ≥0.60 | ≥1.10 |
| 8 | 100 | 28 | ≥0.65 | ≥1.60 |
| 9 | 100 | 29 | ≥0.70 | ≥2.00 |

表5 振捣成型的固化粉煤灰强度参考值

| 配合比 |  |  | 无侧限抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化剂（kg） | 粉煤灰（kg） | 水（kg） | 7d | 28d |
| 5 | 100 | 45 | ≥0.30 | ≥0.50 |
| 6 | 100 | 45 | ≥0.35 | ≥0.75 |
| 7 | 100 | 45 | ≥0.45 | ≥1.00 |
| 8 | 100 | 45 | ≥0.50 | ≥1.50 |
| 9 | 100 | 45 | ≥0.60 | ≥2.00 |

不同配合比和采用不同方法成型的固化粉煤灰的CBR值宜参考表6和表7。

| 表6 碾压（压实）成型的固化粉煤灰CBR参考值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固化剂（kg） | 粉煤灰（kg） | 水（kg） | 5mmCBR值（%） |
| 5 | 100 | 28 | ≥51.8 |
| 6 | 100 | 28 | ≥62.1 |
| 7 | 100 | 28 | ≥70.3 |
| 8 | 100 | 28 | ≥76.5 |
| 9 | 100 | 28 | ≥80.0 |

表7 振捣成型的固化粉煤灰CBR参考值

| 固化剂（kg） | 粉煤灰（kg） | 水（kg） | 5mmCBR值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 100 | 45 | ≥18.9 |
| 6 | 100 | 45 | ≥28.2 |
| 7 | 100 | 45 | ≥34.2 |
| 8 | 100 | 45 | ≥41.0 |
| 9 | 100 | 45 | ≥47.6 |

不同配合比和不同龄期的固化粉煤灰的抗剪指标（C值和φ值）应符合表8要求。

表8固化粉煤灰强度与抗剪指标对应关系参考值

| 配比设计参考值 |  |  | C（kPa） |  | φ（°） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化剂（kg） | 粉煤灰（kg） | 水（kg） | 7d | 28d | 7d | 28d |
| 5 | 100 | 45 | ≥22 | ≥24 | ≥20 | ≥27 |
| 6 | 100 | 45 | ≥30 | ≥38 | ≥26 | ≥31 |
| 7 | 100 | 45 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥34 |
| 8 | 100 | 45 | ≥50 | ≥60 | ≥32 | ≥38 |
| 9 | 100 | 45 | ≥55 | ≥65 | ≥34 | ≥42 |
| 注：固化粉煤灰强度参见本规程表4和表5。 |  |  |  |  |  |  |

固化粉煤灰的刚性角扩散系数应在0.8～1.0之间，可取0.9。

设计

固化粉煤灰设计

固化粉煤灰用于工业与民用建筑基础填筑时，设计时宜采用以下指标要求：

- 无侧限抗压强度作为主要控制指标，应满足设计文件对建筑基础的承载力要求；

- 最大干密度、软化系数宜作为辅助控制指标。

固化粉煤灰用于市政道路工程填筑时，宜采用以下指标控制：

- 无侧限抗压强度作为主要控制指标，应满足设计文件对道路工程不同应用部位的强度要求；

- 压实度作为碾压或压实工艺成型的固化粉煤灰的过程质量控制指标；

- CBR值、抗剪性能及软化系数作为辅助控制指标。

固化粉煤灰用于桥梁工程填筑时，宜采用以下指标控制：

- 无侧限抗压强度作为主要控制指标，应满足设计文件对桥梁工程不同应用部位的强度要求；

- 压实度作为碾压或压实工艺成型的固化粉煤灰的过程质量控制指标；

- 软化系数宜作为辅助控制指标。

验算

建筑及市政道路工程软土地基路基设计验算应符合下列要求：

- 软土地基、路基设计时，主要验算路基稳定和施工后沉降值能否满足相关规范的要求；

软土地基设计时，固化粉煤灰成型后的最小厚度不小于0.60m；

路基设计时，允许沉降值可参照《公路路基设计规范》JTG D30的有关要求，采用分层总和法计算；

主固结沉降的压缩层，其底面应设在附加应力与有效自重应力之比不大于0.15处。因固化粉煤灰压缩模量值很大，计算时可不考虑固化粉煤灰自身的压缩，仅计算固化粉煤灰下软土地基的压缩沉降；

在沉降值满足要求的情况下，设计时应重点对固化粉煤灰地基、路基填筑的稳定性进行验算；

路基稳定性验算可从固化粉煤灰路基的内部稳定性和外部稳定性两方面进行验算。稳定安全系数Fs不应小于1.20；

内部稳定性验算主要是确定固化粉煤灰的强度，应能满足功能要求，保持自身稳定，支撑外部荷载和施工荷载。外部稳定性验算应考虑软土地基承载力和圆弧滑动稳定性。

管线沟槽和检查井及构筑物周围的回填应符合下列要求：

- 宜在管线沟槽和检查井及构筑物周围进行反开挖处理后再回填固化粉煤灰；

管线沟槽采用固化粉煤灰回填时，无侧限抗压强度F28不应小于0.50MPa；

检查井及构筑物周围采用固化粉煤灰回填时，无侧限抗压强度F28不应小于0.80MPa。

管线沟槽和检查井及构筑物周围的回填应符合下列要求：

- 固化粉煤灰的强度应同时满足地基承载力和涵洞两侧、挡土墙、桥台台背侧压力受力要求；

- 设计时可采用本规程4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.2.5条提供的固化粉煤灰的体积密度、无侧限抗压强度、抗剪指标等技术参数进行计算。

工业与民用建筑固化粉煤灰地基处理的设计、验算应符合下列要求：

- 采用固化粉煤灰处理房屋软土地基时，应对地基承载力和沉降值进行验算；

- 固化粉煤灰的最小填筑厚度不得小于0.80 m，每层宜为0.25m；

- 固化粉煤灰复合地基应沿外墙基础中心线每边外扩不小于1.60m，同时应满足建、构筑物地基承载力扩散角的要求；

- 古冲沟、暗塘等超深开挖部位采用固化粉煤灰填筑的地基强度，应满足相邻地基承载力强度要求。

配合比

施工前，应根据原材料的试验数据，结合设计要求，通过试验确定固化粉煤灰的配合比，固化粉煤灰的配合比设计应符合下列要求：

- 每次应按固化剂的五个掺量进行试配；

应根据试验结果和施工方法，确定固化粉煤灰的掺量、最佳含水量和最大干密度；

试件应在标准条件下养护至规定龄期，进行无侧限强度试验；

固化剂掺量应根据设计要求的强度值选定，试件试验结果的平均抗压强度R应符合下式要求：

R≥Rd /（1 - ZαCv）	()

- 式中：

- Rd——设计抗压强度；

- Cv——试验结果的偏差系数（以小数计）；

- Zα——标准正态分布表中随保证率（试置信度α）而改变的系数；道路基层以及桥台背、箱涵背、挡土墙背回填和建筑基础，应取保证率95%，即Zα=1.645；其他部位，应取保证率90%，即Zα=1.282。

在缺少试验资料的情况下，可参考本规程的表4，选择与固化粉煤灰力学性能相匹配的配合比。

施工

施工准备

技术准备应符合下列要求：

- 应建立健全原材料送检、配合比设计计量、混合料的加工生产质量控制以及工序间交验制度，形成完整、有效的质量保证体系；应组织技术人员学习相关技术文件，充分了解现场的工程地质情况、地下水位情况等，并编制固化粉煤灰专项施工方案；

- 施工前，应进行技术交底，说明设计意图和固化粉煤灰的各项技术指标、施工要求等。

材料准备应符合下列要求：

- 应根据固化粉煤灰专项施工方案的相关要求，预先准备好所需的各种材料；

- 应按规定对原材料进行见证取样试验。各种材料的试验方法及技术指标应符合本规程要求；

- 粉煤灰的堆放应用雨布遮盖，或采取防止雨淋，灰粉飞扬的措施，确保不影响周围环境。

各种设备应根据工程的具体情况进行合理搭配。施工机械应符合下列要求：

- 搅拌设备应采用粉煤灰搅拌站、混凝土搅拌机、稳定土拌和机；

- 成型密实设备应采用振捣、碾压设备；

施工流程

施工流程应按施工前期准备、现场施工及验收等有关规定执行。具体施工流程如图1所示：

      - 图1 施工流程

在应急、抢险或冬季施工、工期要求比较紧张等情况下，可在混合料中掺入适量早强剂，提高固化粉煤灰的早期强度，掺量以试验为准。

当固化粉煤灰地基或路基采取分段施工时，上下相邻两层的施工缝应错开设置，其间距应不小于层厚的2倍；分段面的高度如果大于0.50m时应按1：2留置台阶；施工缝连接时，应先清除表面松散不密实部分，并用同配合比固化粉煤灰填补密实，同时增加振捣时间或碾压2～3遍。

在顶层振捣施工时应采取以下措施：

- 固化粉煤灰含水量宜控制在30%～45%之间；

- 顶层固化粉煤灰摊铺厚度宜控制在0.20 m以内；

- 采用平板振捣器振捣或蛙夯夯实。

采用碾压成型工艺的固化粉煤灰地基或路基，如发现其表面有干缩或温缩裂缝，将裂缝处周围洒水湿润，采用相同配合比的固化粉煤灰封闭裂缝，再用钢轮压路机碾压至裂缝消失。

在道路工程中，为防止裂缝反射，宜采取在顶层固化粉煤灰中加铺土工织物的措施。

在高地下水位和雨季施工时，应采取可靠的降排水措施。如未振实的固化粉煤灰遭雨水浸泡，应去除积水和松软的固化粉煤灰，并重新填筑振实。

当冬季施工时，必须采取可靠的防冻措施，遇有冻害应及时清理，并应按施工缝处理办法进行处理；当环境温度低于-2℃时，严禁施工。

配料计量

根据确定的施工配合比进行配料，可按质量法进行。

固化粉煤灰的掺水量应结合通过试验确定的最佳含水量、施工成型方法和材料的运输方式等因素综合确定。施工期间应对粉煤灰的含水量进行测定。

拌合及运输

拌和应符合下列要求：

- 采用工厂集中拌和时，应按照施工配合比进行试生产试验，试验符合设计要求后方可正常生产；

- 现场采用强制式搅拌机拌和时，应根据施工配合比计算出材料用量，按照粉煤灰、固化剂、水的顺序进行投料。搅拌时间必须在90s以上，保证材料拌和均匀。

固化粉煤灰必须在6h内运送到施工作业面，8h内摊铺完毕、16h内碾压或振捣成型。

成型

振捣成型应符合下列要求：

- 固化粉煤灰的含水量宜控制在最佳含水量。宜采用插入式振捣器进行振捣，每一层的填筑厚度应控制在0.40m以内。如果施工场地较大，可采用排振加快振捣速度，振捣至固化粉煤灰不下沉不起泡；

- 固化粉煤灰可连续施工，最大填筑高度宜控制在2.0m以内；连续施工的最大填筑高度超过2.0m时，应对桥台、挡墙等构筑物进行验算；

- 振捣应快插慢提，插点要均匀分布，插点间距不宜大于0.30m，振捣时间以表面泛浆为止，且不宜少于30s，严禁漏振；

- 振捣成型施工方法的质量检验应以无侧限抗压强度作为主要指标。

碾压（压实）成型应符合下列要求：

- 固化粉煤灰的含水量宜控制在最佳含水量；

- 固化粉煤灰每层的摊铺厚度宜为0.25m～0.30m，用二轮压路机碾压时，每次应重叠1/3轮宽；用三轮压路机碾压时，每次应重叠后轮宽的1/2。光轮压路机的碾压速度宜为30m/min～40m/min；振动压路机的碾压速度宜为60m/min～100m/min。压实系数和碾压遍数应经试验确定，碾压至固化粉煤灰表面平整且无明显轮迹为止；

- 固化粉煤灰处理软土地基施工时，第一层固化粉煤灰的填筑厚度应根据软土情况确定且不应超过0.50m，应用8t～10t的小型压路机稳压平整后再继续施工第二层。如加大压实能量，不应出现弹簧状态。此后每层的填筑厚度不大于0.30m，可用钢轮压路机或振动压路机碾压至设计标高。连续施工的最大厚度宜小于2.0m；

- 地下配套管线工程沟槽、桥台背、箱涵背、管涵两侧、挡土墙背、检查井、水池等构筑物周围的回填可使用蛙式冲击夯、平板夯等小型机具进行压实。回填压实应逐层进行，每层回填高度应不大于0.20m；

- 碾压或压实成型施工质量的检验应以无侧限抗压强度作为主要指标，压实度作为过程质量控制指标。

养护

振捣或压实成型后的固化粉煤灰，应在潮湿状态下进行养护，养护龄期长短应根据环境温度来确定，当环境平均温度在5℃～20℃时，养护龄期不应少于7d；当环境平均温度在20℃以上时，养护龄期不应少于3d，且应保持潮湿。若环境平均温度低于5℃时，7d养护强度应不小于设计强度的15%。

固化粉煤灰路基、地基在养护期间应封闭交通。

固化粉煤灰经过养护成型后，及时施工其上覆层，不宜使固化粉煤灰长时间暴露。如其上覆层暂时不施工，及时覆盖。

质量验收

原材料的质量验收时应按照表9的要求对主控项目进行检查，出现问题应及时处理：

表9 原材料验收检查主控项目

| 材料 | 检查项目 | 技术要求 | 检查方法 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰 | 本规程表4.1.1规定项目 | 符合本规程4.1.1的规定 | 核查产品合格证、出厂检验报告和复检报告 | 同一电厂的湿排灰，每2000t为一批次，不足2000t也作为一批次 |
| 固化剂 | 本规程表4.1.2规定的所有项目 | 符合本规程4.1.2的规定 | 核查产品合格证、出厂检验报告和复验报告 | 每200t为一批次，不足200t也作为一批次 |
| 拌合用水 | 符合本规程4.1.3的规定 | 符合本规程4.1.3的规定 | 参照《混凝土用水标准》JGJ63 | 参照《混凝土用水标准》JGJ63 |

固化粉煤灰的质量验收时应按照表10的要求对主控项目进行检查，出现问题应及时处理：

表10 固化粉煤灰验收检查主控项目

| 检查项目 | 技术要求 | 检查方法 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无侧限抗压强度 | 满足设计要求 | 检查固化粉煤灰无侧限抗压强度报告。 | 每100m3制作1组 |
| 压实度 | 碾压成型时采用，满足设计要求 | 采用《土工试验方法标准》GB/T 50123中环刀法或灌水法检测。 | 路基回填检测频率参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 |
|  |  |  | 管道沟槽回填检测频率参照《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 |
| 早期强度 | 碾压成型时采用，满足设计要求 | 电子普氏贯入仪法 | 参照表10压实度检测频率 |

固化粉煤灰施工质量验收应对外观、平整度、标高、平面尺寸等一般项目进行检查，参照表11：

| 表11 固化粉煤灰质量验收一般检查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 技术要求 | 检查方法 | 频率 |
| 外观 | 表面应平整、密实，无松散现象，无明显轮迹、推移、裂缝，接槎平顺，无贴皮、散料。 | 目测 | 全数检查 |
| 平整度 | ≤15mm | 三米直尺测量 | 每20m检查一处 |
| 标高 | ±20mm | 水准仪测量 | 每20m观测一个断面 |
| 平面尺寸 | 满足设计要求 | 钢卷尺测量 | 每施工段检查不少于2处，间距小于50m |

（规范性）
固化粉煤灰无侧限抗压强度试验方法

固化粉煤灰无侧限抗压强度，工业和民用建筑应以28d强度为检验标准，市政道路工程和桥梁工程应以7d强度为检验标准，强度值应不小于设计要求强度。本试验方法分别包含了采用振捣施工工艺成型的固化粉煤灰立方体试块的无侧限抗压强度试验方法和采用碾压成型的固化粉煤灰圆柱体试块的无侧限抗压强度试验方法。

对于振捣施工工艺成型的固化粉煤灰应制作立方体试件检测无侧限抗压强度， 固化粉煤灰立方体无侧限抗压强度试验应符合下列要求：

- 试模应采用100mm×100mm×100mm有底立方体三联模，由铸铁或钢制成，应具有足够的刚度并拆卸方便。试模内表面其不平度应为每100mm不超过0.05mm。组装后各相邻面的不垂直度应不超过±0.5°；

- 捣棒应采用直径10mm，长350mm的钢棒，端部应磨圆；

- 压力试验机应采用精度（示值的相对误差）不大于±1%的试验机，其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于满量程的20%，也不大于满量程的80%，且最大量程设定不得大于100kN;

- 试件的制作及养护应符合下列要求:

- 制作试件时应将试模内壁事先涂刷薄层脱模剂；

- 固化粉煤灰的和易性要求含水率40%±2%，然后将固化粉煤灰一次注满，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次，允许用灰刀沿模壁插数次（也可采用标准振动台振动30s），使固化粉煤灰高出试模顶面6mm～8mm。待固化粉煤灰表面开始出现浮浆状态约30min～45min时，将高出部分的浆料沿试模顶面削去抹平；

- 试件制作后，应放在20℃±5℃温度环境下停置48h±2h，若温度较低，可适当延长时间，但不应超过三昼夜，然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后，应放在相对湿度65%±5%，温度为20℃±5℃的标准环境下养护至7d和28d，当无标准养护条件时，可将试件置于潮湿砂堆中，在常温下养护，并做好温度记录。在有争议时，以标准养护条件为准；

- 固化粉煤灰立方体无侧限抗压强度试验应按下列步骤进行：

- 试件从养护地点取出后，应先将试件擦拭干净，检查其外观，试件不得有破损；测量尺寸应精确到1mm，并根据此计算试件的承压面积；

- 将试件安放在试验机的下压板上（或下垫板上），试件的承压面应与成型时的顶面垂直，试件中心应与试验机下压板（或下垫板）中心对准。开动试验机，当上压板（或上垫板）与试件接近时，调整球座，使接触面均衡受压。承压试验应连续而均匀地加荷，加荷速度不应超过0.5kN/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时，停止调整试验机油门直至试件破坏，然后记录破坏荷载；

- 固化粉煤灰立方体无侧限抗压强度应按下式计算：

fm,cu=NuA	(A.1)

- 式中：

- fm,cu——固化粉煤灰立方体无侧限抗压强度（MPa）；

- Nu——立方体破坏压力（N）；

- A ——试件承压面积（mm2）。

- 固化粉煤灰立方体无侧限抗压强度计算应精确到0.1MPa；

- 以3个试件测值的算术平均值作为该组试件的无侧限抗压强度值，平均值计算精确到0.1MPa。

对于碾压施工工艺成型的固化粉煤灰无侧限抗压强度应按照JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中“T 0843-2009无机结合料稳定材料试件制作方法（圆柱形）”进行制件，按照JTG E51中“T 0845-2009无机结合料稳定材料养护试验方法”将试件养护至7d或28d，最后按照JTG E51中“T 0805-1994无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验方法”进行试验。

- 固化粉煤灰圆柱体无侧限抗压强度应按下式计算：

RC=PA	(A.2)

- 式中：

- RC——固化粉煤灰圆柱体无侧限抗压强度（MPa）；

- P ——试件破坏时的最大压力（N）；

- A ——试件的截面积（mm2）。

- 固化粉煤灰圆柱体无侧限抗压强度计算应精确到0.1MPa。同一组试验中，采用3倍均方差法剔除1～2个异常值，异常值数量超过规定时试验重做。同一组试验的变异系数Cv（%）≤10%。报告应包括试验结果的平均值、标准差、变异系数和95%（或90%）保证率的值。